ПРАЙС    НА ПРОДУКЦИЮ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ВОЗМОЖНОСТЬ  ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОГО ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА. В ТОМ ЧИСЛЕ И МНОГОЦВЕТНЫХ КОМПАЗИЦИЙ, К ПРИМЕРУ, ИММИТИРУЮЩИЕ: «Янтарь», «Гранит», «Мрамор», «Змеевик», «Оникс», «Малахит» и т.д.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ МАТОВАЯ, В ЛЮБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

ВЫСОКИЕ ПРОЧНОСТНЫЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

|  | Наименование показателей | Ед. изм. | По требованиям ГОСТ 1760891 | Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс бетона изделий по прочности на сжатие | кг/см2 | В22,5-В30 (300-450) | В45(min 600) |
| 2 | Класс бетона по морозостойкости (в солях) | - | F 200 | F 600 и выше;3000 циклов |
| 3 | Водопоглощение | % | 5 | 0,5-1% |
| 4 | Истираемость (ГОСТ 13015.0) | г/см3 | 0,9-0,7 | 0,3г/м2 в год (При интенсивной нагрузке- проходимость 1000 чел. в сутки) |
| 5 | Отклонение геометрических параметров: длина, ширина, толщина | мм | + 5 -5 | +- 1 |
| 6 | Цементно-водное отношение (ц/в) | % | 45 | 17-22 |
| 7 | Категория лицевой поверхности | - | А6 | А0 |

Используемая нами технология позволяет получать продукцию, выгодно отличающуюся по красоте, прочности и долговечности от "типичной" продукции представленной на российском рынке.

Ул. Телевизорная 1 стр.15

www.kevlarbeton.ru

цены в прайсе действительны на Февраль 2010 года

| наименование продукции | Вид фото | Кол-во камней в комплекте, размер камней | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тротуарная плитка "Кирпичик" |  | Размер плитки 100 х 200 мм . Толщина плитки 40 мм . | м2 | 330-420 |
| Плитка тротуарная «Бабочка» |  | Размер плитки 0,0741 кв.м | м2 | 350-450 |
| Плитка тротуарная «Форель» |  | Размер плитки 0,0604 кв.м | м2 | 400-500 |
| плитка «белое и черное» |  | Размер плитки 0,0499+0,0516 кв.м | м2 | 600 |
| плитка «птица + рыба + черепаха» |  | Размер плитки 0,0672+0,0521+0,0556 кв.м | м2 | 600 |
| плитка «два крылатых льва» |  | Размер плитки 0,0609 кв.м | м2 | 350-450 |
| плитка «три птицы» |  | Размер плитки 0,0373+0,0412+0,0433 кв.м | м2 | 600 |
| плитка «черепаха» |  | Размер плитки 0,0956 кв.м | м2 | 350-450 |
| плитка «лягушки» |  | Размер плитки 0,0612 кв.м | м2 | 350-450 |
| плитка «Пазлы» |  | Размер плитки 45см х 30см х 40мм (0,09кв.м) | м2 | 340-430 |
| Концевики к плитке «Пазлы» |  | 45см х 15см х 40мм 22,5см х 30см х 40мм (0,09кв.м) | 2 шт./компл. | 200 за компл. |
| плитка «Арабика» |  | Размер плитки 0,136 кв.м | 7,35 шт./м2 | 350-450 |
| плитка «Япония» |  | Размер плитки 0,136 кв.м | 7,35 шт./м2 | 350-450 |
| плитка «Египет» |  | Размер плитки 0,136 кв.м | 7,35 шт./м2 | 350-450 |
| плитка «Танец змей» |  | Размер плитки 0,128 м2 | м2 | 400-500 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Циновка» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Стонхендж» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Львовский тротуар» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| плитка «Осень» |  | Толщина плитки 35 мм | м2 | 400-500 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Северное сияние» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Самарканд» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Роза ветров» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Булыжник» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Шагрень» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Лабиринт» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка "40*40" «Спирали» |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка "40*40" Трансформер |  | Размер плитки 0,16 кв. м. Толщина плитки 35 мм | 6,25 шт./м2 | 350-450 |
| плитка «Греция» |  | Толщина плитки 35мм. в кв.метре 12 больших и 12 маленьких | 24 шт | 400-500 |
| плитка «Три воина» |  | Размер плитки 250х250 мм Толщина плитки 36 |  | 400-500 |
| плитка «Греция большая» |  | Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 Комплект 4 элемента | 4шт | 400-500 |
| Тротуарная плитка "Мостовая" |  | Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 Комплект 4 элемента | 11,89 шт./м2 | 330-420 |
| Тротуарная плитка "Парковая" |  | Размер плитки 290х290 мм пара Толщина плитки 20 Комплект 4 элемента | В одном м2 6 комплектов | 330-420 |
| Тротуарная плитка 200х300х38 |  | 16 шт в 1м2 |  | 330-420 |
| Тротуарная плитка 200х300х60 |  | 16 шт в 1м2 |  | 400-500 |
| Тротуарная плитка "Круг" |  | Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 Комплект 4 элемента | 11,89 шт./м2 | 330-420 |
| Тротуарная плитка "Рваный камень" |  | Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 | 11,89 шт./м2 | 330-420 |
| Тротуарная плитка "Готика»" |  | Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 | 11,89 шт./м2 | 330-420 |
| Тротуарная плитка "Малый песчаник" |  | Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 | 11,89 шт./м2 | 330-420 |
| Тротуарная плитка "Кирпич" |  | Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 | 11,89 шт./м2 | 330-420 |
| Тротуарная плитка "Новый кирпич" |  | Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 | 11,89 шт./м2 | 330-420 |
| Тротуарная плитка «Галька» |  | Размер плитки 290х290 мм Толщина плитки 30 | 11,89 шт./м2 | 330-420 |
| Плитка тротуарная "Ларнака" |  | Размер плитки 500х 500 мм Толщина плитки 50мм | 4 шт./м2 | 350-450 |
| плитка тротуарная "Шагрень" |  | Размер плитки 500х 500 мм Толщина плитки 50 | 4 шт м2 | 350-450 |
| "Черепаха" |  |  | шт | 400 |
| "Крокодил" |  |  | шт | 800 |
| Плитка тротуарная "Большой песчаник" |  | Размер плитки 500х500 мм Толщина плитки 50 | 4 шт./м2 | 350-450 |
| Брусчатка «Веер» |  | Толщина плитки 50 | 9шт./м2 | 350-450 |
| Брусчатка "Каменный цветок" |  | Размер 1 шт 0,086 м2 | 11,5 шт/м2 | 350-450 |
| Брусчатка "Каменная роза" |  | Комплект состоит из 6 камней. Комплект составляет 0, 35 м2 . Толщина плитки 40 мм | 2,2 ком./м2 | 350-450 |
| плитка "Монарх" |  | Размер плитки 420 х 210 мм . Толщина плитки 35 мм . | 11,3 шт./м 2 | 350-450 |
| Брусчатка "Старый Арбат" |  | Комплект состоит из 2 камней различной фактуры Размер 1)160х200мм–4эл. 2)160x140мм-4эл. Толщина плитки 40 мм | 18 компл / м2 | 350-450 |
| Ступень №1 «Гладкая» |  | 1250х320х35 комплект С подступенником | 1пог м. | 350-450 |
| Ступень №2 «С прорезью» |  | 1200х320х35 комплект с подступенником | 1пог м. | 350-450 |
| Ступень №3 «С косичкой» |  | 1250х320х35 комплект с подступенником | 1пог м. | 350-450 |
| Ступень №4 «С косичкой» |  | 1800х400х40 без подступенника | 1пог м. | 350-450 |
| Ступень №6 «С прорезью» |  | 1500х320х35 –комплект с подступенником | 1пог м. | 350-450 |
| Бордюр |  | Размер 1000х200х7 | шт | 500 шт. |
| Бордюр |  | Размер 600х200х4 | шт | 250 |
| Водосток |  | Размер 600х200х4 | шт. | 250. |
| Бордюр |  | Размер 500х200х4 | шт. | 80-120 |
| Водосток |  | Размер 500х150х4 | шт. | 80-120 |
| Водосток |  | Размер 255х155х6 | 1 шт | 125 р. шт. |
| Банан |  | Размер 340х10х25 | 37шт./м2 | 350-450 |
| Бордюр для плитки Банан |  | Размер 420х200х25 | 1 шт. | 250 р. шт. |
| Тротуарная плитка «Чешуя» |  | Размер 245х370х35 | 11,49шт./м2 | 350-450 |
| Тротуарная плитка «Топорики» |  |  |  | 350-450 |
| Тротуарная плитка «Газонная» |  | Размер 260х260х35 | м2 | 450 |
| "Следы великана" |  | Комплект - пара следов. Размер одного следа 570 х 300 мм Толщина плитки 45 мм | 7,5 шт./1м2 | 200 |
| Трот. плитка «Катушка» |  | Размер плитки: 550х250х40 | м2 | 350-450 |
| Трот. плитка «Клевер» |  | Размер плитки: 530х470х40 | м2 | 350-450 |
| Трот. плитка «Московская малая» |  |  | 10,5шт./м2 | 350-450 |
| Эксклюзив «Монеты Мира» |  |  |  | 400-600 |
| Трот. плитка «Московская большая» |  |  | 4,7шт./м2 | 650 |

Фасадный камень

| Наименование продукции | Вид фото | Кол-во камней в комплекте, размер камней | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленинградский камень |  | Размеры 150мм х 200мм Толщина камня 20мм | м2 | 800 |
| Бессер Z малый |  | 10х25 в блоке 3 шт |  | 800 |
| Арбат |  | Размеры 100мм х 160мм Толщина камня 30мм | м2 | 800 |
| Мостовой камень |  | Размеры 150мм х 200мм Толщина камня 30мм | м2 | 800 |
| "Большой песчаник" |  | 2 камня 600х300, Толщина камня до35 мм. | 5,55 шт./ м2 | 800 |
| «Голыш» |  | 2 камня 600 x300, Толщина камня до35 мм. | 5,55 шт./ м2 | 800 |
| «Скиф» |  | 1 камень 290 x 190, Толщина камня до35 мм. | 18,14 шт./м2 | 800 |
| «Английский большой» |  | 1 камень 580 x 385, Толщина камня до35 мм | 4,47 шт./м2 | 800 |
| «Большой известняк» |  | 1 камень 580 x 385, Толщина камня до35 мм | 4,47 шт./м2 | 700 |
| «Панель скол» |  | 1 камень 580 x 385, Толщина камня до35 мм | м2 | 700 |
| «Руст» |  | Комплект состоит из 5 камней различной фактуры. -1камень200 x 200 -4 камня400 x 200 Толщина камня до35 мм. | 12,5 шт./ м2 | 850 |
| "Грузинский кирпич" |  | Комплект состоит из 8 камней различной фактуры. Размер камня 300х50. Толщина камня до30 мм. | 67 шт./ м2 | 1000 |
| "Бельгийский кирпич" |  | Комплект состоит из 8 камней различной фактуры. Размер камня 210х65. Толщина камня до 20 мм. | м2 | 950 |
| "Гладкий кирпич" |  | Комплект состоит из 1 камня. Размер камня 195х55. Толщина камня до20 мм. | м2 | 850 |
| "Английский кирпич" |  | Комплект состоит из 8 камней различной фактуры. Размер камня 230х60. Толщина камня 10 мм. | м2 | 850 |
| "Известняк" |  | Комплект состоит из 4 камней. Размер камня 255 x455 Толщина камня до 25 мм. | м2 | 800 |
| "Ростовский камень" |  | Комплект состоит из 5 камней различной фактуры. -1камень200 x 200 -4 камня 400 x200 Толщина камня до 35 мм | м2 | 600 |
| "Доломит" |  | Комплект состоит из 7 камней различной формы и фактуры: -3 камня 135х285 -1камень135х215 -1камень 135 х 135 1камень 135 x70. Толщина камня до 5мм. | м2 | 650-750 |
| «Франция» |  | Комплект состоит из 8 камней различной фактуры.Размер камня 200х100.Толщина камня до25мм. | м2 | 800-1000 |
| "Галька" |  | Комплект состоит из 22 камней различной формы. Размер комплекта (с учётом кладочного шва) 800 х 760. Толщина камня до35 мм. | м2 | 700-800 |
| «Галька речная» |  | Комплект состоит из 15 камней различной формы. Размер комплекта (с учётом кладочного шва) 800 х 760. Толщина камня до35 мм. | м2 | 700-850 |
| «Старая крепость» |  | Комплект состоит из плиты 600 х 300 х 35 и вставышей к ней. Толщина камня до35 мм. | м2 | 600 |
| "Скол" |  | Комплект состоит из 26 камней различной формы. Толщина камня до25 мм. | 65 шт. /м2 | 800 |
| Колотая грань |  | 8 камней различной фактуры 1-160х80, 1-375х80, 1-535х80, 1 -160x160, 2-270x160,1-375x160, 1-535x160 толщиной 25 мм | 1 м2 | 800 |
| «Балканский» |  | Комплект состоит из 5 камней различной фактуры. -1камень200 x 200 -4камня400x200 Толщина камня до 35 мм | 12,5 шт./м2 | 700-900 |
| Древняя мозаика |  | Комплект состоит из 26 камней различных форматов и фактуры | 1м2 | 850-1100 |
| Обрамление окна |  | Обрамление окон и дверей | 19 камней толщиной 35 мм | 1100 компл. |

Заборы

| Наименование продукции | Вид фото | Размер секции | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заборная секция №001 |  | 1800х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №002 |  | 1800х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №003 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №004 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №005 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №006 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №007 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №008 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №009 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №010 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №011 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Заборная секция №012 |  | 2000х500х40 | 1 шт. | 400-500 |
| Столб Декоративный |  | 750х(110&180)х(55&90) | 1 шт. | 400-500 |
| Столб с пазами 2 метра |  | 2000х140х160 | 1 | 450-550 |
| Столб с пазами 2,8 метра |  | 2800х140х160 | 1. | 550-650 |
| Накладка на столб малая |  | 500х180х40 | 1 шт. | 175 |
| Накладка на столб большая |  | 2000х180х40 | 1 шт. | 300 |

Камины

| Наименование продукции | Вид фото | Размер | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Камин №1 |  | 1500х1400х400 | 12 деталей полн.компл | 10000 |
| Камин №2 |  | 1500х1400х400 | 12 деталей полн.компл | 10000 |
| Камин №3 |  | 1500х1400х400 | 14 деталей полн.компл. | 10000 |

Панели

| Наименование продукции | Вид фото | Размер секции | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Панель 100х50х6 |  | 100х50х6 | 1 шт. | 850 |
| Панель 200х300х6 |  | 200х300х6 | 1 шт. | 850 |
| Панель 300х300х6 |  | 300х300х6 | 1 шт. | 850 |
| Панель 400х400х8 |  | 400х400х8 | 1 шт. | 850 |
| Панель 400х600х8 |  | 400х600х8 | 1 шт. | 850 |
| Панель 500х500х8 |  | 500х500х8 | 1 шт. | 850 |
| Панель 600х600х8 |  | 600х600х8 | 1 шт. | 850 |

Ритуальная тематика

| аименование продукции | Вид фото | Размер | Единица измерения | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект №1 Крест |  | В комплект входит четыре вида изделий. Крест перёд, крест зад, основание, цветочница. | 4 шт. | 14000 |
| Комплект №2 Православный памятник |  | В комплект входит три вида изделий. Лицевая часть, тыльная часть, цветочница. | 3 шт. | 12000 |
| Комплект №3 Мусульманский памятник |  | В комплект входит три вида изделий. Лицевая часть, тыльная часть, цветочница. | 3 шт. | 12000 |
| Комплект №4 |  | В комплект входит два вида изделий. Лицевая часть, цветочница | 2 шт. | 4000 |
| Комплект №5 |  | В комплект входит два вида изделий. Лицевая часть, цветочница | 2 шт. | 4000 |